図4.1.1(6)(iii)(a)③-1 1PCV1701Dからの試料採取の履歴

図4.1.1(6)(iii)(a)③-2 1PCV1701D-4の採取

X

Y

図4.1.1(6)(iii)(a)③-3 1PCV1701D-4の全体SEM像と各着目領域の位置

領域No.2

領域No.1

図4.1.1(6)(iii)(a)③-4 1PCV1701D-4における着目領域01～02の設定(赤破線中心を領域の中心と

した)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (ウェス繊維の影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) (Zn信号の影響) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-5 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(1)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoK信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | (Sn※) (U信号の影響) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) | (W※) (Zn信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-6 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(2)

| 1PCV1701D-4領域01 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-7 1PCV1701D-4領域01の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域01 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-8 1PCV1701D-4領域01の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

U

Pt

Pb

Fe

Pd

Fe

U

Ni

Ti

C

U

U

U

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-9 1PCV1701D-4領域01の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1PCV1701D-4領域02 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | (Cr※) |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-10 1PCV1701D-4領域02の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 1PCV1701D-4領域02 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-11 1PCV1701D-4領域02の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pt : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

p

Zr

Zr

Pt

Ti

U

Fe

Fe

C

Cr

Ni

Zr

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-12 1PCV1701D-4領域02の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域No.3

図4.1.1(6)(iii)(a)③-13 1PCV1701D-4における着目領域03の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (ウェス繊維の影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-14 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(1)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoK信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S,Cl,Pb信号の影響) |
| (Rh※) (Cl信号の影響) | (Pd※) | (Ag※) | (Sn※) (U信号の影響) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) | (Cs※) | Ba (Ti信号の影響が含まれる) |
| (Sm※) | (W※) (Zn信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-15 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(2)

| 1PCV1701D-4領域03 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | (Cr※) |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-16 1PCV1701D-4領域03の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 1PCV1701D-4領域03 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-17 1PCV1701D-4領域03の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : スミア繊維構成元素

U

Pt

Pb

Pd

U

Ba

Ni

U

Ba

U

U

Fe

Fe

C

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-18 1PCV1701D-4領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域No.4

領域No.8

図4.1.1(6)(iii)(a)③-19 1PCV1701D-4における着目領域04及び08の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (ウェス繊維の影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb,Mo信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca (Sn信号の影響が含まれる) | Ti |
| Cr | (Mn※) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-20 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(1)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo (S,Pb信号の影響が含まれる) | Mo | (Tc※) (S,Pb,Mo信号の影響) | (Ru※) (S,Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca,Sn信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) (Ti信号の影響が含まれる) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) | (W※) (Zn信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-21 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(2)

| 1PCV1701D-4領域04 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-22 1PCV1701D-4領域04の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域04 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb※ | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-23 1PCV1701D-4領域04の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

C

U

Zr

Zr

U

U

Pt

Fe

Ti

Pd

Pt

Cr

Fe

Ni

Pt

U

U

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-24 1PCV1701D-4領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1PCV1701D-4領域08 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-25 1PCV1701D-4領域08の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域08 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-26 1PCV1701D-4領域08の拡大SEM-EDSマッピング(2)

-----

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

Zr

Fe

Ni

U

U

Pd

Fe

Zr

C

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-27 1PCV1701D-4領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域No.5

領域No.6

図4.1.1(6)(iii)(a)③-28 1PCV1701D-4における着目領域05～06の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野) (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (ウェス繊維の影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) (Zn信号の影響) | Mg | Al | Si |
| S (Pb,Mo信号の影響が含まれる) | Cl | Ca (Sn信号の影響が含まれる) | Ti |
| Cr | Mn | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-29 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(1)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo (S,Pb信号の影響が含まれる) | Mo | (Tc※) (S,Pb,Mo信号の影響) | (Ru※) (Pb信号の影響) |
| (Rh※) (Cl信号の影響) | (Pd※) (Cl信号の影響) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca,Sn信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) | (W※) (Zn信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-30 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(2)

| 1PCV1701D-4領域05 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-31 1PCV1701D-4領域05の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域05 |  |
| --- | --- |
| Zr | Mo |
| Pb | U※ |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-32 1PCV1701D-4領域05の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Mo

Pt : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

C

Pb

Mg

Ti

Ni

Zn

Pb

Fe

Pb

Fe

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-33 1PCV1701D-4領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1PCV1701D-4領域06 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr※ |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-34 1PCV1701D-4領域06の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域06 |  |
| --- | --- |
| Zr※ | Mo※ |
| Sb | Pb |
| U※ |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-35 1PCV1701D-4領域06の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

Pt

Pb

Sb

C

S

Fe

Pd

Pt

Ni

Ni

Zn

Ti

Sb

Sb

Fe

Pb

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-36 1PCV1701D-4領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

(注)薄い青線はSb原子のEDS信号のピーク位置と強度を示す。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-37 1PCV1701D-4領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のSb詳細スペクトル

領域No.7

図4.1.1(6)(iii)(a)③-38 1PCV1701D-4における着目領域07の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (ウェス繊維の影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca (Sn信号の影響が含まれる) | Ti |
| (Cr※) | (Mn※) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-39 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1)

| 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca,Sn信号の影響) | (I※) (Ca,Sn信号の影響) | (Cs※) (Ti信号の影響) | Ba (Ti信号の影響が含まれる) |
| (Sm※) (Ba信号の影響) | (W※) (Zn信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-40 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2)

| 1PCV1701D-4領域07 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | (Cr※) |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-41 1PCV1701D-4領域07の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 1PCV1701D-4領域07 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-42 1PCV1701D-4領域07の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : ウェス繊維構成元素

U

U

U

Cr

Ti

Pd

Pt

U

Pt

Ni

Fe

U

Pt

Fe

C

U

U

注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。

なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

図4.1.1(6)(iii)(a)③-43 1PCV1701D-4領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

表4.1.1(6)(iii)(a)③-1 1PCV1701D-4の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量取得データ

（注意事項）

・このデータは、SEM-EDS装置に付属したソフトウェアによる各元素の半定量比の出力値をそのまま表示したものであり、疑似信号や有効数字の評価を行っていない取得データである。

・本表は、本表に示す元素の合計を100%として表示したものであり、Cや蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られた場合も含めていない。

・元素記号横のK,L,Mは、定量に用いた特性X線の種別を示す。

表4.1.1(6)(iii)(a)③-2 1PCV1701D-4の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量分析結果

（注意事項）

n.d.は、EDS信号のエネルギースペクトルにピークが確認できなかった元素であり、検出限界以下と判断したものである。L.O.Q.は、スペクトルにピークが確認できるものの、本表に示す元素を100%とした場合に0.5at%未満となるものであり、定量下限以下と判断したものである。本表では、本表に示す元素のうち、n.d.及びL.O.Q.を除いた半定量性を持つデータを示していると判断した元素を100%として規格化して表示した。なお、C及び蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られる場合も含めていない。