表側

表側

裏側

裏側

2PEN2201B 　　　　　　　　2PLUG2201B 　　　　　　　　　　2PLUG2202B

1SGTS2202　　　　　　　　　　2SGTS2202　　　　　　　　　　2FHM2203

2FHM2204　　　　　　　　　　　2FHM2207　　　　　　　　　3RHR2201B

図 4.1.1(4)(iii)(c)-1 試料採取後外観写真

図 4.1.1(4)(iii)(c)-2 FE-SEM観察結果(2号機PCV貫通部(X-53)B (2PEN2201B))

U粒子上

U粒子周辺①

U粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-3 FE-SEM/WDX定性分析結果 (2号機PCV貫通部(X-53)B (2PEN2201B))

5μm

5μm

SEI

SEI

Pu※

Pu※

U

U

Cs※

Cs※

Zr

Zr

Sb※

Sb※

Ni

Ni

Cr

Cr

Fe

Fe

Mo

Mo

Zn

Zn

Si※

Si※

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-4 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機PCV貫通部(X-53)B (2PEN2201B))

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）

Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）  Ni: 1.657Å（Kα）

Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）   Si: 7.127Å（Kα）

表側

表側

裏側

裏側

図 4.1.1(4)(iii)(c)-5 FE-SEM観察結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))

粒子上

粒子周辺①

粒子周辺②

粒子周辺②(2.2Åから2.8Åを拡大

図 4.1.1(4)(iii)(c)-6 FE-SEM/WDX定性分析結果 (2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))表側

Pu※

Pu※

U※

U※

5μm

5μm

SEI

SEI

Zr※

Zr※

Sb※

Sb※

Cs※

Cs※

Ni※

Ni※

Cr※

Cr※

Fe

Fe

Si

Si

Zn

Zn

Mo※

Mo※

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-7 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))表側（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）Zr: 6.073Å（Lα）

Fe: 1.937Å（Kα）   　    Cr: 2.291Å（Kα）  Ni: 1.657Å（Kα）　Zn: 1.436Å（Kα） Mo: 5.409Å（Lα）

Si: 7.127Å（Kα）

Al

Al

S

S

SEI

SEI

5μm

5μm

Ti

Ti

Ba

Ba

K

K

低

高

強度

低

高

強度

図 4.1.1(4)(iii)(c)-7 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))表側（2/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Al: 8.312Å（Kα）         S: 5.373Å（Kα）        K 3.355Å（Kα）     Ba: 2.770Å（Lα） Ti: 2.741Å（Kα）

U粒子上

U粒子周辺①

U粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-8 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))裏側

Pu※

Pu※

U

U

SEI

SEI

5μm

5μm

a

Zr

Zr

Cs※

Cs※

Sb※

Sb※

Fe

Fe

Cr

Cr

Ni※

Ni※

低

高

強度

低

高

強度

Zn※

Zn※

Si

Si

Mo※

Mo※

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-9 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))裏側（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）Zr: 6.073Å（Lα）

Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）　Zn: 1.436Å（Kα）     Mo: 5.409Å（Lα）

Si: 7.127Å（Kα）

Ca

Ca

Cl※

Cl※

5μm

5μm

SEI

SEI

低

高

強度

低

高

強度

Ti

Ti

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-9 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機シールドプラグ穿孔内堆積物①B(2PLUG2201B))裏側（2/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Cl: 4.729Å（Kα）　　Ca: 3.355Å（Kα）　　Ti: 2.741Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-10 FE-SEM観察結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物②B(2PLUG2202B))

U粒子上

U粒子周辺①

U粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-11 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物②B(2PLUG2202B))

5μm

5μm

SEI

SEI

U

U

Pu※

Pu※

Cs※

Cs※

Zr

Zr

Sb※

Sb※

Ni

Ni

Cr

Cr

Fe

Fe

Zn※

Zn※

Mo※

Mo※

Si

Si

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-12 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物②B(2PLUG2202B))（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）

Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）    Ni: 1.657Å（Kα）

Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）  Si: 7.127Å（Kα）

SEI

SEI

5μm

5μm

Al

Al

Ca

Ca

低

高

強度

低

高

強度

Sn

Sn

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-12 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機シールドプラグ穿孔内堆積物②B(2PLUG2202B))（2/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Al: 8.312Å（Kα）　　Ca: 3.355Å（Kα）　　Sn: 3.598Å（Lα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-13 FE-SEM観察結果(1号機SGTS室調査試料⑥(1SGTS2202))

粒子上

粒子周辺①

粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-14 FE-SEM/WDX定性分析結果 (1号機SGTS室調査試料⑥(1SGTS2202))

Pu※

Pu※

U※

U※

SEI

SEI

5μm

5μm

Sb※

Sb※

Zr※

Zr※

Cs※

Cs※

Ni

Ni

Cr

Cr

Fe

Fe

Mo※

Mo※

Zn

Zn

Si

Si

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-15 FE-SEM/WDX面分析結果 (1号機SGTS室調査試料⑥(1SGTS2202))（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）     Ni: 1.657Å（Kα）Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）

Si: 7.127Å（Kα）

5μm

5μm

SEI

SEI

Mg

Mg

Al

Al

Ca

Ca

K

K

S※

S※

低

高

強度

低

高

強度

Cu

Cu

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-15　FE-SEM/WDX面分析結果(1号機SGTS室調査試料⑥(1SGTS2202)) （2/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Mg: 9.875Å（Kα）Al: 8.312Å（Kα）   　 S: 5.373Å（Kα）   K 3.355Å（Kα）     Ca: 3.355Å（Kα）

Cu: 1.542Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-16 FE-SEM観察結果(2号機SGTS室調査試料㉒ (2SGTS2202))

粒子上

粒子周辺①

粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-17 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機SGTS室調査試料㉒ (2SGTS2202))

Sb※

Sb※

Zr※

Zr※

Pu※

Pu※

U※

U※

SEI

SEI

10μm

10μm

Cs※

Cs※

Fe

Fe

Ni

Ni

Cr

Cr

Zn※

Zn※

Si

Si

Mo※

Mo※

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-18 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機SGTS室調査試料㉒ (2SGTS2202))（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）

Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）

Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）  Si: 7.127Å（Kα）

SEI

SEI

10μm

10μm

Al

Al

Ca

Ca

低

高

強度

低

高

強度

Cl

Cl

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-18 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機SGTS室調査試料㉒ (2SGTS2202)) （2/2）

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Al: 8.312Å（Kα）　　Ca: 3.355Å（Kα）　　Cl: 4.729Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-19 FE-SEM観察結果(2号機FHM遠隔操作室スミア⑧(2FHM2203) )

U粒子上

U粒子周辺①

U粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-20 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機FHM遠隔操作室スミア⑧(2FHM2203))

Pu※

Pu※

Mo

Mo

Sb

Sb

Cs※

Cs※

Fe

Fe

U

U

SEI

SEI

5μm

5μm

Zr

Zr

Ni

Ni

Cr

Cr

Si

Si

Zn

Zn

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-21 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機FHM遠隔操作室スミア⑧(2FHM2203))（1/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）  Si: 7.127Å（Kα）

SEI

SEI

5μm

5μm

Al

Al

Ca

Ca

Ti

Ti

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-21 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機FHM遠隔操作室スミア⑧(2FHM2203))（2/2）

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Al: 8.312Å（Kα）　　Ca: 3.355Å（Kα）　　Ti: 2.741Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-22 FE-SEM観察結果(2号機FHM遠隔操作室石膏ボード表面スミア(2FHM2204))

粒子上

粒子周辺①

粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-23 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機FHM遠隔操作室石膏ボード表面スミア(2FHM2204))

Pu※

Pu※

Cs※

Cs※

Fe

Fe

U※

U※

SEI

SEI

5μm

5μm

Mo※

Mo※

Cr※

Cr※

Sb※

Sb※

Zr※

Zr※

Ni※

Ni※

Zn

Zn

Si

Si

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-24 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機FHM遠隔操作室石膏ボード表面スミア(2FHM2204))(1/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）

Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）

Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）  Si: 7.127Å（Kα）

5μm

5μm

SEI

SEI

Al

Al

Ca

Ca

低

高

強度

低

高

強度

W※

W※

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-24 FE-SEM/WDX面分析結果(2号機FHM遠隔操作室石膏ボード表面スミア(2FHM2204)) (2/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Al: 8.312Å（Kα）　　Ca: 3.355Å（Kα）　　W: 1.474Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-25 FE-SEM観察結果 (2号機FHM遠隔操作室スミア⑮(2FHM2207) )

U粒子上

U粒子周辺①

U粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-26 FE-SEM/WDX定性分析結果(2号機FHM遠隔操作室スミア⑮(2FHM2207))

SEI

SEI

Zr

Zr

Pu※

Pu※

Fe

Fe

U

U

5μm

5μm

Zn

Zn

Sb※

Sb※

Cs※

Cs※

Ni※

Ni※

Cr※

Cr※

Mo※

Mo※

Si

Si

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-27 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機FHM遠隔操作室スミア⑮(2FHM2207))(1/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）

Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）   Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）

Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）  Si: 7.127Å（Kα）

Ca

Ca

SEI

SEI

5μm

5μm

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-27 FE-SEM/WDX面分析結果 (2号機FHM遠隔操作室スミア⑮(2FHM2207))(2/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Ca: 3.355Å（Kα）

図 4.1.1(4)(iii)(c)-28 FE-SEM観察結果(3号機RHR熱交換器(A)残水B(3RHR2201B)

粒子上

粒子周辺①

粒子周辺②

図 4.1.1(4)(iii)(c)-29 FE-SEM/WDX定性分析結果(3号機RHR熱交換器(A)残水B(3RHR2201B))

a

SEI

SEI

U※

U※

5μm

5μm

Pu※

Pu※

Zr※

Zr※

Cs※

Cs※

Sb※

Sb※

Cr

Cr

Fe

Fe

Ni

Ni

Si※

Si※

Zn※

Zn※

Mo※

Mo※

低

高

強度

低

高

強度

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-30 FE-SEM/WDX面分析結果(3号機RHR熱交換器(A)残水B(3RHR2201B))(1/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

U :3.907Å（Mα）　　 Pu: 3.505Å（Mβ）　Cs: 2.892Å（Lα）　Sb: 3.439Å（Lα）Zr: 6.073Å（Lα）　　 Fe: 1.937Å（Kα）     Cr: 2.291Å（Kα）      Ni: 1.657Å（Kα）Zn: 1.436Å（Kα）        Mo: 5.409Å（Lα）

5μm

5μm

Na

Na

Mg

Mg

SEI

SEI

低

高

強度

低

高

強度

S

S

Cl

Cl

※：参考データとした元素を示す。WDXの結果は別掲注釈を参照

図 4.1.1(4)(iii)(c)-30 FE-SEM/WDX面分析結果(3号機RHR熱交換器(A)残水B(3RHR2201B))(2/2)

別掲注釈：WDX面分析について

1) WDXでの元素の判別は、特性Ｘ線のピークカウントがバックグラウンドの3倍以上のとき。面分析はバックグラウンドは1～2カウントであり、5カウント以上の場合を有意なデータとする。

2) ピークカウントがバックグラウンドの3倍に達せず、参考データとした元素を※を付けた。

3) CsはUの特性X線ピークの個所でバックグラウンドレベルが上昇する傾向があるため、参考データとした。

4）各元素の特性X線は以下のピークを用いた

Si: 7.127Å（Kα）　Na: 11.910Å（Kα）　Mg: 9.875Å（Kα）　S: 5.373Å（Kα）　Cl: 4.729Å（Kα）