| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域01～03(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域02 領域01 領域02 領域01 SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F (or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-73 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域01～03(1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域01～03(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | 領域02 領域02 Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| 領域03 領域03 Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | 領域03 領域03 Pb | 領域01 領域01 U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-74 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域01～03 (2)

領域02

領域01

領域02

領域01

領域03

領域03

図4.1.1-75 1/2u-SGTS領域01～03の位置

領域01

領域01

図4.1.1-76 1/2u-SGTS領域01のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-77 1/2u-SGTS領域01の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域02

領域02

図4.1.1-78 1/2u-SGTS領域02のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-79 1/2u-SGTS領域02の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域03

領域03

図4.1.1-80 1/2u-SGTS領域03のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-81 1/2u-SGTS領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域04～13(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F (or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-82 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域04～13 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1 領域04～13(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Cd |
| Sn（Uの信号の影響 が含まれる） | Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-83 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域04～13 (2)

領域No.4

領域No.5

領域No.4

領域No.5

領域04

領域05(Cd)

領域04

領域05(Cd)

図4.1.1-84 1/2u-SGTS領域04及び05の位置

領域09

領域08

領域09

領域08

領域06,07,10,11,12,13

領域06,07,10,11,12,13

領域13

領域10

領域11

領域12

領域13

領域10

領域11

領域12

領域06

領域06

領域07

領域07

図4.1.1-85 1/2u-SGT領域06～13の位置

領域04

領域04

図4.1.1-86 1/2u-SGTS領域04のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-87 1/2u-SGTS領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域05

領域05

図4.1.1-88 1/2u-SGTS領域05のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-89 1/2u-SGTS領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域06

領域06

図4.1.1-90 1/2u-SGTS領域06のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-91 1/2u-SGTS領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域07

領域07

図4.1.1-92 1/2u-SGTS領域07のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-93 1/2u-SGTS領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域08

領域08

図4.1.1-94 1/2u-SGTS領域08のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-95 1/2u-SGTS領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域09

領域09

図4.1.1-96 1/2u-SGTS領域09のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-97 1/2u-SGTS領域09の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域10

領域10

図4.1.1-98 1/2u-SGTS領域10のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-99 1/2u-SGTS領域10の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域11

領域11

図4.1.1-100 1/2u-SGTS領域11のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-101 1/2u-SGTS領域11の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域12

領域12

図4.1.1-102 1/2u-SGTS領域12のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-103 1/2u-SGTS領域12の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域13

領域13

図4.1.1-104 1/2u-SGTS領域13のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-105 1/2u-SGTS領域13の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域14～15（1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-106 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域14～15 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域14～15(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-107 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域14～15 (2)

領域14

領域14

図4.1.1-108 1/2u-SGTS中の着目領域14

領域15

領域15

図4.1.1-109 1/2u-SGTS領域15の位置

領域14

領域14

図4.1.1-110 1/2u-SGTS領域14のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-111 1/2u-SGTS領域14の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域15

領域15

図4.1.1-112 1/2u-SGTS領域15のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-113 1/2u-SGTS領域15の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域16（1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-114 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域16 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域16（2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる）） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-115 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域16 (2)

領域16

領域16

図4.1.1-116 1/2u-SGTS領域16の位置

領域16

領域16

図4.1.1-117 1/2u-SGTS領域16のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-118 1/2u-SGTS領域16の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域17(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-119 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域17 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域17(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-120 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域17 (2)

領域17

領域17

図4.1.1-121 1/2u-SGTS領域17の位置

領域17

領域17

図4.1.1-122 1/2u-SGTS領域17のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-123 1/2u-SGTS領域17の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクト

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域18～21(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-124 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域18～21 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域18～21(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-125 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域18～21 (2)

領域18

領域18

図4.1.1-126 1/2u-SGTS領域18の位置

領域19

領域19

図4.1.1-127 1/2u-SGTS領域19の位置

領域20及び21

領域20及び21

図4.1.1-128 1/2u-SGTS領域20及び21の位置

領域18

領域18

図4.1.1-129 1/2u-SGTS領域18のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-130 1/2u-SGTS領域18の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域19

領域19

図4.1.1-131 1/2u-SGTS領域19のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-132 1/2u-SGTS領域19の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域20

領域20

図4.1.1-133 1/2u-SGTS領域20のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-134 1/2u-SGTS領域20の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域21

領域21

図4.1.1-135 1/2u-SGTS領域21のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-136 1/2u-SGTS領域21の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域22～25(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-137 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域22～25 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域22～25(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-138 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域22～25 (2)

領域22

領域22

図4.1.1-139 1/2u-SGTS領域22の位置

領域23～25

領域23～25

図4.1.1-140 1/2u-SGTS領域23～25の位置

領域22

領域22

図4.1.1-141 1/2u-SGTS領域22のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-142 1/2u-SGTS領域22の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域23

領域23

図4.1.1-143 1/2u-SGTS領域23のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-144 1/2u-SGTS領域23の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域24

領域24

図4.1.1-145 1/2u-SGTS領域24のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-146 1/2u-SGTS領域24の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域25

領域25

図4.1.1-147 1/2u-SGTS領域25のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-148 1/2u-SGTS領域25の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域26～30(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-149 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域26～30 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域26～30(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-150 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域26～30 (2)

領域26

領域26

図4.1.1-151 1/2u-SGTS領域26の位置

領域27

領域27

図4.1.1-152 1/2u-SGT領域27の位置

領域28及び29

領域28及び29

図4.1.1-153 1/2u-SGTS領域28及び29の位置

領域30

領域30

図4.1.1-154 1/2u-SGTS領域30の位置

領域26

領域26

図4.1.1-155 1/2u-SGTS領域26のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-156 1/2u-SGTS領域26の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域27

領域27

図4.1.1-157 1/2u-SGTS領域27のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-158 1/2u-SGTS領域27の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域28

領域28

図4.1.1-159 1/2u-SGTS領域28のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-160 1/2u-SGTS領域28の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域29

領域29

図4.1.1-161 1/2u-SGTS領域29のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-162 1/2u-SGTS領域29の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域30

領域30

図4.1.1-163 1/2u-SGTS領域30のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-164 1/2u-SGTS領域30の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域31～34(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-165 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域31～34 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域31～34(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-166 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域31～34 (2)

領域32

領域31

領域32

領域31

図4.1.1-167 1/2u-SGTS領域31及び32の位置

領域33及び34

領域33及び34

図4.1.1-168 1/2u-SGTS領域33及び34の位置

領域31

領域31

図4.1.1-169 1/2u-SGTS領域31のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-170 1/2u-SGTS領域31の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域32

領域32

図4.1.1-171 1/2u-SGTS領域32のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-172 1/2u-SGTS領域32の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域33

領域33

図4.1.1-173 1/2u-SGTS領域33のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-174 1/2u-SGTS領域33の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域34

領域34

図4.1.1-175 1/2u-SGTS領域34のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-176 1/2u-SGTS領域34の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域35(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

図4.1.1-177 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域35 (1)

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域35(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-178 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域35 (2)

領域35

領域35

図4.1.1-179 1/2u-SGTS領域35の位置

領域35

領域35

図4.1.1-180 1/2u-SGTS領域35のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-181 1/2u-SGTS領域35の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域36～45(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-182 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域36～45 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域36～45(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-183 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域36～45 (2)

領域36～38

領域36～38

図4.1.1-184 1/2u-SGTS領域36～38の位置

領域39

領域39

図4.1.1-185 1/2u-SGTS領域39の位置

領域No.40～42

領域No.43及び44

領域No.45

領域No.40～42

領域No.43及び44

領域No.45

図4.1.1-186 1/2u-SGTS領域40～45の位置

領域36

領域36

図4.1.1-187 1/2u-SGTS領域36のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-188 1/2u-SGTS領域36の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域37

領域37

図4.1.1-189 1/2u-SGTS領域37のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-190 1/2u-SGTS領域37の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域38

領域38

図4.1.1-191 1/2u-SGTS領域38のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-192 1/2u-SGTS領域38の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域39

領域39

図4.1.1-193 1/2u-SGTS領域39のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-194 1/2u-SGTS領域39の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域40

領域40

図4.1.1-195 1/2u-SGTS領域40のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-196 1/2u-SGTS領域40の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域41

領域41

図4.1.1-197 1/2u-SGTS領域41のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-198 1/2u-SGTS領域41の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域42

領域42

図4.1.1-199 1/2u-SGTS領域42のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-200 1/2u-SGTS領域42の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域43

領域43

図4.1.1-201 1/2u-SGTS領域43のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-202 1/2u-SGTS領域43の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域44

領域44

図4.1.1-203 1/2u-SGTS領域44のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-204 1/2u-SGTS領域44の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域45

領域45

図4.1.1-205 1/2u-SGTS領域45のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-206 1/2u-SGTS領域45の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域46（1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C | O (強いCrの信号に 影響される) | F(or Fe) |
| Na (or Zn) | Mg | Al | Si（Wの信号の影響 が含まれる） |
| S or Mo (強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Cl(Ruの信号に影響 される） | Ca（強いU,Teの信号に 影響される) | Ti or Ba |
| Cr | Mn(強いCrの信号に 影響される) | Fe | Co（Feの信号の影響 が含まれる） |
| Ni | Cu | Zn（強いWの信号に 影響される) | Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-207 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域46 (1)

| 1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域46（2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo or S （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | Mo(K線) | Tc （強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb の信号に影響される） | Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | Pd（観察前蒸着分を含む 強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | Sn（Uの信号の影響 が含まれる） |
| Te（Caの信号の影響 が含まれる） | I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの 信号の影響が含まれる） | Cs（U 及び強いTe,Ba, Tiの信号の影響が含まれる） | Ba or Ti |
| Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | Pb | U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-208 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域46 (2)

領域46

領域46

図4.1.1-209 1/2u-SGTS領域46の位置

領域46

領域46

図4.1.1-210 1/2u-SGTS領域46のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

図4.1.1-211 1/2u-SGTS領域46の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

図4.1.1-212 1/2u-SGTS領域02のEDS分析のスペクトル解析例

図4.1.1-213 1/2u-SGTS領域03のEDS分析のスペクトル解析例

図4.1.1-214 1/2u-SGTS領域05のEDS分析のスペクトル解析例

図4.1.1-215 1/2u-SGTS領域30のEDS分析のスペクトル解析例