図4.1.1(6)(iii)(a)②-1 2PEN2201AからのSEM観察用試料の採取

X

Y

図4.1.1(6)(iii)(a)②-2 2PEN2201A-1の全体SEM像と各着目領域の位置

領域No.12

領域No.1～11

図4.1.1(6)(iii)(a)②-3 2PEN2201A-1における着目領域01～12の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～11を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープが含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-4 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～11を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) （S,Pb信号の影響） | (Mo※) (MoK信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S,Pb信号の影響) |
| (Rh※) (S信号の影響) | (Pd※) (Pb信号の影響) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) (Ca信号の影響) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) | (W※) | Pb | 領域11 領域09-10 U |

領域01-08

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-5 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～11を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～08を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープが含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | (Ti※) |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-6 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～08を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～08を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb,Zr信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) (Ca信号の影響) | (Ba※) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) (Ni信号の影響) | Pb | 領域07 領域08 U |

領域01-04

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-7 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～08を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～04を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | (C※) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) | (Mg※) | (Al※) | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | (Ti※) |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | Cu | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-8 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～04を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～04を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S信号の影響) | (Ru※) (S信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | (Sn※) (U信号の影響) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) | (Cs※) | (Ba※) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) | Pb | 領域01-02 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-9 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域01～04を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域01～02 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | (Al※) |
| Si | 領域02 Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-10 2PEN2201A-1領域01～02の拡大SEM-EDSマッピング(1)

| 2PEN2201A-1領域01～02 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| 領域01 U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-11 2PEN2201A-1領域01～02の拡大SEM-EDSマッピング(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

U

Zr

U

Cr

U

Pd

Fe

Ni

U

U

U

図4.1.1(6)(iii)(a)②-12 2PEN2201A-1領域01の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

U

Zr

Cr

Pt

Ni

U

Fe

Pd

U

Zn

図4.1.1(6)(iii)(a)②-13 2PEN2201A-1領域02の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1領域03～04 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-14 2PEN2201A-1領域03～04の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域03～04 |  |
| --- | --- |
| 領域04 Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| 領域03 U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-15 2PEN2201A-1領域03～04の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Cr

Pt

Fe

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

Zn

U

Pb

Zr

Zr

U

U

Ni

Pb

Pd

U

U

U

Zr

図4.1.1(6)(iii)(a)②-16 2PEN2201A-1領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

Pt : 観察用表面蒸着元素

Pb

Zr

U

Cr

Fe

Zr

図4.1.1(6)(iii)(a)②-17 2PEN2201A-1領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1領域05 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | 領域05 Cr |
| Fe | Ni |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-18 2PEN2201A-1領域05の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域05 |  |
| --- | --- |
| Zn | Zr |
| (Mo※) | (Cs※) |
| Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-19 2PEN2201A-1領域05の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : テープ由来元素

Pb

Pt

Fe

C

Ni

Pd

Ni

Cr

Sn

Pb

図4.1.1(6)(iii)(a)②-20 2PEN2201A-1領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1領域06 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | 領域06 Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-21 2PEN2201A-1領域06の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域06 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-22 2PEN2201A-1領域06の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

Zr

U

Cr

Si

U

U

Fe

Pd

U

図4.1.1(6)(iii)(a)②-23 2PEN2201A-1領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) | (Mg※) | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | (Ti※) |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | (Cu※) | (Zn※) | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-24 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S信号の影響) | (Ru※) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | (Sn※) (U信号の影響) |
| (Te※) | (I※) | (Cs※) | (Ba※) |
| (Sm※) | (W※) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-25 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域07 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | (Zn※) |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-26 2PEN2201A-1領域07の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域07 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-27 2PEN2201A-1領域07の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : テープ由来元素

Cr

U

Zr

U

U

Pd

Ni

Fe

C

U

U

U

図4.1.1(6)(iii)(a)②-28 2PEN2201A-1領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1領域08 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | (Zn※) |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-29 2PEN2201A-1領域08の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域08 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| 領域08 U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-30 2PEN2201A-1領域08の拡大SEM-EDSマッピング（2）

U

C

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : テープ由来元素

U

Zr

Si

U

Fe

U

Pd

U

U

図4.1.1(6)(iii)(a)②-31 2PEN2201A-1領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域09～10を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) (Zn信号の影響) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | Cu | Zn | 領域10 Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-32 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域09～10を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域09～10を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) | (W※) | Pb | 領域09 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-33 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域09～10を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域09～10 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn※ |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-34 2PEN2201A-1領域09～10の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域09～10 |  |
| --- | --- |
| 領域10 Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| 領域09 U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-35 2PEN2201A-1領域09～10の拡大SEM-EDSマッピング（2）

| 2PEN2201A-1領域09 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn※ |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-36 2PEN2201A-1領域09の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域09 |  |
| --- | --- |
| Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| 領域09 U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-37 2PEN2201A-1領域09の拡大SEM-EDSマッピング（2）

U

Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素

C : テープ由来元素

U

Zr

Ni

Fe

Pd

U

C

U

U

U

図4.1.1(6)(iii)(a)②-38 2PEN2201A-1領域09の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1領域10 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | (Zn※) |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-39 2PEN2201A-1領域10の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域10 |  |
| --- | --- |
| 領域10 Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-40 2PEN2201A-1領域09の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Fe

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

Ni

Zr

Zr

Pd

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-41 2PEN2201A-1領域10の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域11を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| (Na※) | (Mg※) | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | (Ti※) |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | (Cu※) | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-42 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域11を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域11を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S信号の影響) | (Ru※) (S信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | (Sn※) (U信号の影響) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) | Pb | 領域11 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-43 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域11を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域11 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-44 2PEN2201A-1領域11の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域11 |  |
| --- | --- |
| 領域11 Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-45 2PEN2201A-1領域11の拡大SEM-EDSマッピング（2）

| 2PEN2201A-1領域11-1～11-3 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Zn |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-46 2PEN2201A-1領域11の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域11-1～11-3 |  |
| --- | --- |
| 領域11-1 領域11-2 領域11-3 Zr | (Mo※) |
| (Cs※) | Pb |
| U |  |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-47 2PEN2201A-1領域11の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Fe

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

U

U

Zr

U

Pd

U

U

U

Zr

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-48 2PEN2201A-1領域11-1の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

Pd

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

U

U

Zr

Cr

Fe

U

U

U

U

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-49 2PEN2201A-1領域11-2の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

U

U

U

U

U

C

Cr

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

Fe

Pd

U

Zr

Ni

図4.1.1(6)(iii)(a)②-50 2PEN2201A-1領域11-3の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域12を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | (Cl※) | Ca | Ti |
| Cr | Mn (Cr信号の影響が含まれる) | Fe | (Co※) （Fe信号の影響） |
| Ni | (Cu※) | Zn | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-51 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域12を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域12を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) | Pb | 領域12 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-52 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域12を含む視野)(2)

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

Fe

U

U

Zr

Ni

Cr

Pd

U

U

U

U

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-53 2PEN2201A-1領域12の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域No.13

図4.1.1(6)(iii)(a)②-54 2PEN2201A-1における着目領域13の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O,Fe信号の影響) |
| Na | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca | Ti |
| Cr | Mn (Cr信号の影響が含まれる) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | (Cu※) (Ni)信号の影響 | (Zn※) | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-55 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S,Cl,Pb信号の影響) |
| (Rh※) (S信号の影響) | (Pd※) (S信号の影響) | (Ag※) (S信号の影響) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti)信号の影響 |
| (Sm※) | (W※) | Pb | U |

領域13

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-56 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13（拡大）を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O,Fe信号の影響) |
| Na | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | (Cu※) | (Zn※) | Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-57 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13（拡大）を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoK信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S,Cl,Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) | Pb | 領域13 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-58 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域13（拡大）を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域13 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| (Mg※) | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Ni |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-59 2PEN2201A-1領域13の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域13 |  |
| --- | --- |
| Zn | Zr |
| (Mo※) | (Cs※) |
| Pb | 領域13 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-60 2PEN2201A-1領域13の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Pd

Fe

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

U

U

U

Zr

U

U

U

Ni

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-61 2PEN2201A-1領域13の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域No.14～15

図4.1.1(6)(iii)(a)②-62 2PEN2201A-1における着目領域14～15の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域14～15を含む視野)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | C (テープの影響が含まれる) | O | (F※) (O信号の影響) |
| Na (Zn信号の影響が含まれる) | Mg | Al | Si |
| S (Pb信号の影響が含まれる) | Cl | Ca | Ti |
| Cr | (Mn※) (Cr信号の影響) | Fe | (Co※) (Fe信号の影響) |
| Ni | (Cu※) | Zn | 領域14～15 Zr |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-63 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域14～15を含む視野)(1)

| 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域14～15を含む視野)(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Mo※) (S,Pb信号の影響) | (Mo※) (MoLと同位置に信号無し) | (Tc※) (S,Pb信号の影響) | (Ru※) (S,Pb信号の影響) |
| (Rh※) | (Pd※) | (Ag※) | Sn (U信号の影響が含まれる) |
| (Te※) (Ca信号の影響) | (I※) (Ca信号の影響) | (Cs※) | (Ba※) (Ti信号の影響) |
| (Sm※) (Cr信号の影響) | (W※) (Ni信号の影響) | Pb | U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-64 2PEN2201A-1のSEM-EDSマッピング(領域14～15を含む視野)(2)

| 2PEN2201A-1領域14～15 |  |
| --- | --- |
| SE | O |
| Mg | Al |
| Si | Cr |
| Fe | Ni |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-65 2PEN2201A-1領域14～15の拡大SEM-EDSマッピング（1）

| 2PEN2201A-1領域14～15 |  |
| --- | --- |
| Zn | 領域15 Zr |
| (Mo※) | (Cs※) |
| Pb | 領域14 U |

※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)②-66 2PEN2201A-1領域領域14～15の拡大SEM-EDSマッピング（2）

Fe

Pt , Pd : 観察用表面蒸着材料

C : テープ由来元素

U

Zr

U

U

Pd

Ni

Zr

Pt

U

U

Ni

Cr

C

図4.1.1(6)(iii)(a)②-67 2PEN2201A-1領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

U

Fe

Zr

Zr

図4.1.1(6)(iii)(a)②-68 2PEN2201A-1領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

表4.1.1(6)(iii)(a)②-1 2PEN2201A-1の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量取得データ

（注意事項）

・このデータは、SEM-EDS装置に付属したソフトウェアによる各元素の半定量比の出力値をそのまま表示したものであり、疑似信号や有効数字の評価を行っていない取得データである。

・本表は、本表に示す元素の合計を100%として表示したものであり、Cや蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られた場合も含めていない。

・元素記号横のK,L,Mは、定量に用いた特性X線の種別を示す。

表4.1.1(6)(iii)(a)②-2 2PEN2201A-1の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量分析結果

（注意事項）

n.d.は、EDS信号のエネルギースペクトルにピークが確認できなかった元素であり、検出限界以下と判断したものである。L.O.Q.は、スペクトルにピークが確認できるものの、本表に示す元素を100%とした場合に0.5at%未満となるものであり、定量下限以下と判断したものである。本表では、本表に示す元素のうち、n.d.及びL.O.Q.を除いた半定量性を持つデータを示していると判断した元素を100%として規格化して表示した。なお、C及び蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られる場合も含めていない。