## Slide 1
2022.07.28 分析TF
過年度サンプル（TEM分析）の対象候補について

## Slide 2
各サンプル共通事項
・ R4年度のサンプルの入手時期によっては、先行事業で受入れたサンプルの未探査領域を、最新の視点から追加分析する選択肢も考え得る。このため、過年度サンプルの分析データおよび当該サンプルの起源や生成過程に係る推論・評価結果を再整理し、それらのサンプルに対する着眼点や期待を整理した。
関心事項 | 先行事業での考え方 | 追加の観点 | 例，課題 など
着目元素 | ・ Uを中心とした探索 | 【燃料デブリの形成過程】 ・ 左記に加えて、Uに限らず、着目粒子の形成に寄与した材料、到達温度、酸素ポテンシャルの推定指標となる元素の探索、定性、および定量 | 【U以外の着目元素と指標の例】 ・ Zr ： SUSとの反応の有無、酸素ポテンシャル ・ Mo, Ni, Sn：酸素ポテンシャル ・ B, C ： B4Cと構造材との反応の有無、到達温度 【分析上の課題】 ・ 同位体比測定における分析精度の把握（湿式分析、SIMS）。 ・ 分析対象元素の探索に適したTEM測定系（メッシュ材など）の選定。
 |  | 【α粒子の性状・分布】 ・ α線放出核種（特にPu）の濃縮箇所の探索、採取箇所間でのPu/U比の変化の傾向の把握 | 【分析上の課題】 ・ 広域でのPu濃縮箇所の検知 ・ 分析精度を評価可能な手法でのPuの定量分析
着目する相／プロセス | ・ UO2燃料と周辺材料またはその酸化生成物（腐食生成物含む）との反応（UO2–ZrO2–FeOx系） | 【燃料デブリの形成過程】 ・ 左記に加えて、Uを含む相に限らず、着目粒子の形成に寄与した材料、及び材料間反応の到達温度や酸素ポテンシャルの推定指標となる相の同定 | 【着目相と指標の例】 ・ Fe(Cr,Ni)–Zr系の金属間化合物またはその酸化物 ： SUS–Zry反応（到達温度） ・ α-Zr(O) ： 酸素ポテンシャル ・ Mo, Ni, Snの酸化物 ： 酸素ポテンシャル ・ ホウ化物、炭化物 ： SUS–Zry–B4C反応（到達温度）
採取箇所 | ・ PCV内外問わず、PCV内からの放射性物質の移行ルート（想定）上と期待される箇所から採取。 | 【燃料デブリの形成過程】 ・ PCV外よりもPCV内から採取されたサンプルの方が、移行ルート上の構造材からの混入や、大気雰囲気下での変質の影響が小さく、燃料デブリ形成時の雰囲気、材料、到達温度などの情報が色濃く反映されていることが期待される。 | －
－ 過年度サンプルの分析に対する関心事項の整理－

## Slide 3
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
1号機 エアロック室堆積物 1u-Airlock-1-2017 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, B, Na, Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb ,Sr, Y, Mo, Sb, Ba, La, Nd, Gd, Pb, Ag, Sn, Te, Cs, Ce, Pr, Eu, Sm, Tb, Ti, Bi, Uを検出 【放射能分析】 γで134Cs, 137Cs, 241Amを、αで 239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Amを検出 【SEM/WDX】U粒子未検出 | Moは天然同位体比に近く、グリスや鋼材不純物由来の可能性を示唆 | 特筆すべき関心事項なし | 
1号機 格納容器底部堆積物 1u-PCV-X-2017 X=1～3 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, B, Na, Mg, Al, Ca, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pb, U, Sc, Fe, Y, Zr, Mo, Pd, Ag, Pr, Nd, Hf, W, Tl, Biを検出 【放射能分析】 γで40K, 60Co, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 154Eu, 241Amを、αで239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Am, (243Cm +) 244Cmを検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（25箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が低い領域多数。同比が中間程度の領域も存在。 【TEM】c-(U,Zr)O2, t-(Zr,U)O2 and/or α-Zr(O), spinel-FeCr2O4, Al-Si-Fe-Zn-O(am) | Te, Moは天然同位体比と異なり、FP混入の可能性を示唆 低温相の特徴である立方晶と正方晶が検出されていることから，溶融状態のコリウムから徐冷される過程で形成された粒子（Type-I）である可能性を示唆 粒子近傍にAl, Si, Naなどの検出や、2/3号機PCVサンプルと比較して高濃度のAl, Moの検出などから，1号機でのMCCIが進展した可能性， RPV下部の大規模破損，高温状態が長時間継続した可能性のいずれとも整合 | MCCIの痕跡探索 Si-Al-Ca-Uが共存する粒子の探索（探索済みの領域からU, Si濃度の高い領域を選定してTEM分析） 溶融状態からの冷却条件の推定に資するデータの集積 U含有粒子の追加探索及びU/Zr比や結晶構造の把握 | 有 ・1u-PCV
1号機 X-2ペネ堆積物除去治具スミア 1u-X2PEN-X-2019 X=1～5 | 【ICP-MS（水,硝酸）Li, B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Ni, Rb, Sr, Sn, Sb, Ba, W, U, Ti, Fe, Co, Cu, Zn, Pd, Ag, Cs, La, Ce, Pr, Pb, Biを検出 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出。αは未検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。Zrは未検出。U粒子周囲にFe, Ni, Cr, Zn検出 【SEM/EDX】Zr/(U+Zr)比が低いU濃縮箇所を1箇所検出 【TEM】c-(U,Fe)O2, m-ZrO2 | 立方晶中にFeと微量のCrが固溶されていたこと，および単斜晶の析出にはZrの固相内拡散が十分に起こる必要があることから，溶融した炉内物質が徐冷・凝固され，一部が微粒子としてX-2ペネに飛散した可能性を示唆。 | ウェルプラグへの放射性微粒子移行挙動との差異の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-IIまたは燃料片）の追加探索及びU/Fe比や結晶構造の把握 溶融状態からの冷却条件の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-I）の追加探索及びU/Zr比や結晶構造の把握 | 有 ・1uX-2
追加分析に係る関心事項（1号機）（1/3）
2019年度
2017～18年度
2017年度

## Slide 4
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
1号機 ウェルプラグ 1u-WELLP-X-2019 X=1～4 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, Na, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Te, Ti, Fe, Ni, Cr, Zn, Zr, Pd, Ag, La, Pbを検出 【ICP-MS（王水+フッ酸）】U同位体比（235U / 238U）は約0.016。Cr/Feは約0.02。 【放射能分析】 γで125Sb, 134Cs, 137Csを検出。αは未検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。U粒子周囲にFe, Ni, Cr, Zn検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（12箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が低い領域多数。同比が高い領域も存在。 【TEM】c-UO2, c-(U,Fe)O2, c-(U,Zr)O2, m-ZrO2, spinel-Fe3O4 | サンプル中のUは燃料由来と推定。Cs, Sb, Ag, Teなどの蒸発性FP成分が検出されており，高温状態の炉心から運ばれてきたと推定。 2号機オペフロサンプルに比べて，FP成分の含有量が大きいのが特徴であり，1号機と2号機の炉心最高到達温度や，粒子の移行経路の差を反映している可能性を示唆。 U粒子は，Zrをほとんど含まずFeが固溶するタイプと，Zrが固溶しFeがスピネルとして分離するタイプに大別。前者は蒸発・凝縮により形成した粒子（Type-II）、後者は液相から凝固した粒子（Type-I）である可能性を示唆。 | X-2ペネへの放射性微粒子移行挙動との差異の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-IIまたは燃料片）の追加探索及びU/Fe比や結晶構造の把握 溶融状態からの冷却条件の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-I）の追加探索及びU/Zr比や結晶構造の把握 | 有 ・1uプラグ2 ・1uプラグ4
1号機PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル（ガス管理設備） 1u-ガス管理設備-X-2020 X=1～4 | 【ICP-MS（硝酸+微量フッ酸）】Mo, B, Cr, Feは天然同位体比。U同位体比（235U / 238U）は約0.017–0.018。Cr/Fe比は約0.2 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。U粒子周囲にFe, Ni, Cr,を含む領域と、Ti, Ca, Al, Mgを含む領域を検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所は未検出。 | サンプル中のUは燃料由来と推定。 Cr/Feの比(約20%)からは，ステンレス鋼由来成分を含む可能性。 | 特筆すべき関心事項なし | 有 ・1uガス管理設備③ ・1uガス管理設備④
追加分析に係る関心事項（1号機）（2/3）
2020年度
2019年度
返却候補

## Slide 5
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
1号機PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル（AWJ装置） 1u-AWJ-X-2020 X=1～3 | 【ICP-MS（硝酸+微量フッ酸）】Mo, B, Cr, Feは天然同位体比。U同位体比（235U / 238U）は約0.013。Cr/Fe比は約0.008 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出 【SEM/WDX】粒子の一部で、Uと同一部位にPu検出。同じ粒子の別部位にFe，Cr，Znを検出。粒子周囲にFe, Znを含む領域を検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所は未検出。Co, Agの濃縮箇所（8箇所）を検出 | サンプル中のUは燃料由来と推定。 Cr/Feの比(約20%)からは，炭素鋼由来成分を含む可能性。 | 特筆すべき関心事項なし | 有 ・1uAWJ⑤（隔離弁） ・1uAWJ⑧（ノズル面）
1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア 1u2u-SGTS-X-2020 X=1～3 | 【ICP-MS（硝酸+微量フッ酸）】B, Cr, Feは天然同位体比。U同位体比（235U / 238U）は約0.014 –0.019。Moは天然と異なる同位体比。 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出 【SEM/WDX】Uを含む球状粒子を検出。粒子上部側でUのX線強度が高く、下部側でFe, Cr, Zn, Siの強度が高い。粒子周囲にFe, Niを検出。 【SEM/EDX】U/(Zr+U)比の低いU濃縮箇所（7箇所）、Ag, Te, Cd, Pbを含む領域（27箇所）、Si, Csを多く含む領域（2箇所）、Mo濃縮箇所（10箇所）を検出 【TEM】 U粒子：c-UO2, Mo-Ru-Rh-Pd-Tc, ZrO2, Ag粒子：Ag2Te, Sn-Te-O, Pb-Te-Se, Ni-Te-Sb-Sn, Cd-Te-Se, etc. Cs粒子：Si-Fe-Cs-O(am) | サンプル中のUは燃料由来と推定。Moは天然由来のほかFPも混入していると推定。 U含有粒子中のZrの固溶または相互拡散が認められないことや微細組織の特徴から，燃料の破片、または蒸発・凝縮により形成した粒子と推定。 TeはFP由来と考えられ，燃料から放出された成分が周辺のPbなどの遮蔽材料と反応していると推定。 Cs粒子はシリカを主成分とし、同様の球状粒子が2号機オペフロでも確認されている。揮発性のCsと鋼材（SUS304）中の不純物であるSiとその酸化物との反応により，揮発性・難溶性のCsケイ酸塩を形成することが報告されており，これに類した成分が含まれると推定。 | X-2ペネへの放射性微粒子移行挙動との差異の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-IIまたは燃料片）の追加探索及びU/Fe比や結晶構造の把握 | 有 ・1/2uSGTS
追加分析に係る関心事項（1号機）（3/3）
2020年度
2020年度

## Slide 6
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
2号機 オペフロ （養生シート 2u-OPFSHE-1-2014 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, B, Na. Mg, Al, Ca, Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Rb, Y, Zr, Mo, Pd, Ah, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Cs, La, Pr, Nd, Hf, W, Tl, Pb, Bi, Uを検出 【放射能分析】 γで134Cs, 137Cs, 241Amを、αで239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Amを検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。U粒子周囲にFe検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（36箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が低い領域、および同比が中間程度の領域多数。同比が高い領域も存在。 【TEM】c-UO2, c-(U,Zr)O2, c-(U,Fe)O2, t-(Zr,U)O2, spinel-FeCr2O4, Si-O(am), t-MoO2 | 同位体比から、U, Te, Moは燃料由来と推定。 1号機ウェルプラグサンプルではm-ZrO2が存在していたことから，1号機と2号機の事故時の冷却速度や粒子移行経路の差が反映されている可能性を示唆。 Zrをほとんど含有しないUとFeが固溶しているタイプ（Type-II）と，UとZrが固溶しFeがスピネルとして分離している粒子（Type-I）の双方が確認。オペフロへの放射性物質の移行メカニズムは、溶融・凝固過程を経たものと、高温状態のRPVからの蒸発・凝縮を経たものの少なくとも2種類あったことを示唆。 | Mo濃縮箇所の追加探索、及びTEMによる金属／酸化物の判定（同位体比から、FP由来のMoを含んでいることが確からしい） | 有 ・養生シート ・壁面スミア
2号機 TIP配管内 閉塞物 2u-TIP-X-2017 X=1～4 | 【ICP-MS（水,硝酸）】水溶成分中にLi, B, Na, Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sb, Cs, Ba, La, Pb, Uを，硝酸溶成分中にこれに加えてY, Sn, Te, Ce, Nd, Gdを検出 【放射能分析】 γで54Mn（残渣のみ）, 60Co, 134Cs, 137Cs, 241Amを検出。αは未検出 【SEM/WDX】U粒子未検出 【SEM/EDX】粒子表面のCr-Mn，Fe-Ni，Si-Al-Naに同伴性が認められる。FeとZrの存在部位は異なる。 | Moは天然に近い同位体比を示し、グリスや鋼材不純物由来の可能性を示唆。 放射化物由来の核種の検出，Fe, Cr, Ni, Mnなどの構造材由来の元素の検出とその共存傾向，およびZrの検出から，構造材とZryの双方がこのサンプルの形成に寄与したものと推定。 粒子表面においてFeとZrの存在部位が異なっており，金属デブリが凝固する際に成分偏析した可能性，あるいは，溶融・凝固過程でZrが選択的に酸化して析出した可能性を示唆。 | SUS–Zry反応の痕跡の探索及び粒子形成時の環境推定 Zr濃縮箇所の追加探索、及びZr-Fe-Cr-Niが共存する粒子内部の詳細分析 粒子内部のZr, Fe, Cr, Ni, Moの帯同性の把握、金属／酸化物の判定 | 有 ・2u-TIP(Bライン)
追加分析に係る関心事項（2号機）（1/4）
2017年度
2016～19年度

## Slide 7
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
2号機 格納容器内部調査装置付着物（堆積物除去装置付着物） 2u-PCVDEPO-1-2017 | 【ICP-MS（水,硝酸）】水溶成分中にLi, B, Na, Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Sn, Sb, Ba, Pbが，硝酸溶成分中にこれに加えてCo, Y, Zr, Mo, Ru, Pd, Cd, Te, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gb, Tb, Gd, Bi, Uを検出 【放射能分析】 γで60Co, 134Cs, 137Cs, 106Rh, 125Sb, 144Ce, 154Eu, 155Euを検出。αは未検出。 【SEM/WDX】Uと同一部位にZr検出。U粒子周囲にFe, Cr, Ni, Zn検出 | 当該サンプルがCRD交換用レールに付着した経路として以下の2パターンを推定。 デブリがペデスタルに崩落した後で，蒸気発生時に巻き上げられてペデスタル外に運ばれた。（従前の推定に基づく） デブリがペデスタルに崩落した際に，デブリの一部がRPV下部側面にある生体遮蔽体を溶融・破損してペデスタル外に移動し，そこから落ちてきた。（新規） 仮説bは、CRD交換用レール（特に中央部）の線量が周囲に比べて高いこと，レール内堆積物の外観（金属系物質と推定）がペデスタル内部で観察された堆積物と類似すること，ペデスタル外部で炉心物質であるUやFP（非蒸発性も含む）検出されたことから，成立する可能性がある。 | 特筆すべき関心事項なし | 
2号機 格納容器内部調査装置付着物（カメラ部スミア） 2u-PCVDEPO-2-2018 | 【放射能分析】 γで60Co, 134Cs, 137Cs, 154Euを、αで239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Amを検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。U粒子周囲にFe, Cr, Ni検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（8箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が中間程度の領域多数。同比が低い領域も存在。 【TEM】t-(Zr,U)O2 (and/or α-Zr(O)), spinel-FeCr2O4, | 本サンプルはRPV内の情報を持っている可能性がある。 UO2-ZrO2の疑似二元系平衡状態図において中程度の温度領域で安定となる正方晶が検出されたことから，事故進展過程でUを含む炉心物質が下部プレナムの冷却水で急冷された根拠となる可能性がある。 | 溶融状態からの冷却条件の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-I）の追加探索及びU/Zr比や結晶構造の把握 RPV内雰囲気の推定に資するデータの集積 α-Zr(O)の探索、金属／酸化物の判定 | 有 ・2uPCV
追加分析に係る関心事項（2号機）（2/4）
2018年度
2017年度

## Slide 8
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
2号機 格納容器内部調査装置付着物（シールリングスミア） 2u-PCVDEPO-3-2019 | 【ICP-MS（水,硝酸）】水溶成分中にLi, B, Na, Mg, Al, Ca, Mn, Fe, Ni, Sr, Sn, Ba, Pbを，硝酸溶成分中にこれに加えてCu, Zn, Zr, Sb, Ce, Uを検出 【放射能分析】 γ,αともに未検出。 | 拭き取り後のスミアろ紙の付着物から別のスミアろ紙で再採取したものを分析試料としたために，特徴および形成メカニズムの推定に至るまでに必要な情報を十分に得ることができなった。 | 特筆すべき関心事項なし | 
2号機 PCV外（トーラス室）滞留水ろ過物ろ紙 2u-TORUS-X-2019 X=1, 2 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Rb, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, Ce, Pb, Uを検出。Mo, Te, Agなどの蒸発性FP成分は未検出。 【ICP-MS（王水+フッ酸）】235U/238Uは約0.018。Cr/Feは約0.001 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出。αは未検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出。U粒子周囲にFe検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（5箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が低い領域、および同比が中間程度の領域が存在。 【TEM】c-UO2, c-(U,Zr)O2, spinel-FeCr2O4, Cr2O3 | Uは燃料由来と推定。また，蒸発性FP成分がほとんど検出されておらず，FP成分は冷却水中に溶出した可能性、あるいは，高温過程で蒸発性FPがほとんど残留していない炉心物質が由来となっている可能性を示唆。 Zr, Fe, Crをほとんど含有していないU粒子は、粒子内の成分分布が比較的均質であり，気体から凝集して形成した粒子（Type-II）、または燃料破砕片の可能性。 Zr, Fe, Crが固溶したU粒子は、液相から凝固した粒子（Type-I）である可能性。 | 特筆すべき関心事項なし | 有 ・2u滞留水
追加分析に係る関心事項（2号機）（3/4）
2019年度
2019年度

## Slide 9
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
2号機 X-6ペネ調査装置付着物 2PEN2101 ～2PEN2103 | 【ICP-MS(硝酸+フッ酸)】Cr，Fe，Ni，Mo，Nd，Uを定量。 【放射能分析】 60Co，106Rh，125Sb，134Cs，137Cs，144Ce，154Eu，155Eu，241Am，243Amを検出。 【SEM/WDX】U-Pu粒子，U-Zr粒子．U粒子周辺にMg，Al，Ca，Ti，Cr，Fe，Ni，Cu，Zn，Sb，Pb検出。 【SEM/EDX】着目領域：U/Zr(18箇所)，Pb(1箇所)，Ti(1箇所)，Cu(1箇所)，Ni(2箇所) 【TEM】 U/Zr領域から4箇所選定。 c-(U,Zr)O2, FeCr2O4 (c- or t-)，c-FeO，c-Fe3O4，t-(Zr,U)O2, m-ZrO2, Si-Fe-O，Ca(OH)2/ CaCO3，Ni-S | 燃料成分のほか，構造材，塗料・計装材料・保温材を由来の候補とする元素を含んでいる。 U-Zr粒子は溶融・凝固過程を経たもの。（UO2-ZrO2疑似二元系状態図上で比較的高温側の特徴あり：ZrとUの原子比が同程度の立方晶） U-Zr-Fe-Cr-O系の融体を形成？ | U粒子のうち、Zr含有率の低い粒子の生成過程（燃料片の飛散，蒸発・凝縮 または 溶融・凝固） | 有 ・2PEN2103
2号機 原子炉ウェル内調査 ウェル差圧調整ライン内堆積物 2WEL2101A ～2WEL2101C | 【ICP-MS(硝酸+フッ酸)】Li(7Liのみ)，B，Cr，Fe，Ni，Mo，Ag，Cs(133Csのみ)Nd，Uを定量。（Mo，Ag，Ndは天然と異なる同位体比） 【放射能分析】 60Co，125Sb，134Cs，137Csを検出。 【SEM/WDX】U-Zr粒子．U粒子周辺にCr，Fe，Zn検出。 【SEM/EDX】着目領域：U/Zr(4箇所)，Ti(1箇所)，Fe-O(6箇所)。 【TEM】 U/Zr領域から1箇所選定。 c-(U,Zr)O2, FeCr2O4 (c- or t-)，c-FeO，c-Fe3O4 | 鋼材あるいはその腐食生成物を主成分とし、その表面に，燃料成分のほか，構造材，塗料・計装材料・保温材など、PCV内に由来を持つと考えられる元素を含んでいる。 U-Zr粒子は溶融・凝固過程を経たもの。 U-Zr-Fe-Cr-O系の融体を形成？ | U粒子のうち、Zr含有率の低い粒子の生成過程（燃料片の飛散，蒸発・凝縮 または 溶融・凝固） | 有 ・2WEL2101B
2号機 原子炉ウェル内調査 排気ダクト劣化部（金属部） 2WEL2102A，B | 【ICP-MS(硝酸+フッ酸)】B，Cr，Fe，Ni，Mo，Agを定量。（Uは定量下限未満） 【放射能分析】 134Cs，137Csを検出 【SEM/WDX】U-Pu粒子．U粒子周辺にMg，Al，Si，Cl，Cr，Fe，Ni，Zn検出。 | 鋼材あるいはその腐食生成物を主成分とし、その表面に，燃料成分のほか，構造材，塗料・計装材料・保温材など、PCV内に由来を持つと考えられる元素を含んでいる。 |  | 有 ・2WEL2102B
2号機 原子炉ウェル内調査 排気ダクト点検口表面部（ゴムパッキン） 2WEL2103A，B | 【ICP-MS(硝酸+フッ酸)】B，Cr，Fe，Ni，Mo，Nd(146Ndのみ)を定量。（Uは定量下限未満） 【放射能分析】 134Cs，137Csを検出 【SEM/WDX】U-Zr粒子．U粒子周辺にFe検出。 【SEM/EDX】 着目領域：Ca(1箇所)，Zn(1箇所)，Cd(1箇所)，Mn(1箇所)，Cr(2箇所) | 鋼材あるいはその腐食生成物を主成分とし、その表面に，燃料成分のほか，構造材，塗料・計装材料・保温材など、PCV内に由来を持つと考えられる元素を含んでいる。 |  | 有 ・2WEL2103B
追加分析に係る関心事項（2号機）（4/4）
2021年度
2021年度
2021年度
2021年度

## Slide 10
採取箇所 下段は試料ID | 既往知見a |  | 関心事項 （サンプル特有） | NFD保管
 | 分析データ概要 | 主な推定・評価 |  | 
3号機 格納容器内部調査装置付着物 3u-PCVDEPO-X-2017 X=1, 2 | 【ICP-MS（水,硝酸）】水溶成分中にLi, B, Na, Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Mo, Sb, Ba, La, Ce, Nd, Gd, Pb, Uを，硝酸溶成分中にこれに加えて Zr, Ag, Cd, Sn, Cs, Pr, Sm, Eu, Tb, Biを検出 【放射能分析】 γで60Co, 106Rh, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 154Eu, 155Euを、αで239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Am, 243Cm + 244Cmを検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu, Zr検出。U粒子周囲にFe検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所（46箇所）のうち、Zr / (U+Zr)比が低い領域が多数。同比が中間程度の領域及び高い領域も存在。 【TEM】c-UO2, c-(U,Fe)O2, c-(U,Zr)O2, t-(Zr,U)O2 (and/or) α-Zr(O), Fe3O4 | サンプル中のUは燃料由来と判定。また，放射化物由来の核種の検出，Fe, Cr, Ni, Mnなどの構造材由来の元素の検出とその共存傾向，およびZrの検出から，構造材とZryの双方がこのサンプルの形成に寄与したと推定。 立方晶（蛍石型構造）中にFe, Cr, Zrが固溶されていたことより，液相から凝固して形成した粒子（Type-I）と推定される。また，正方晶が析出した粒子については，正方晶が生成される温度（約1800℃以下）までは徐冷され，その後，正方晶から単斜晶への変態が生じない冷却速度で急冷された粒子であると推定される。これは，下部プレナムの冷却水で急冷された根拠となる可能性がある。 | 溶融状態からの冷却条件の推定に資するデータの集積 U含有粒子（Type-I）の追加探索及びU/Zr比や結晶構造の把握 RPV内雰囲気の推定に資するデータの集積 α-Zr(O)の探索、金属／酸化物の判定 | 有 ・3uPCV
3号機 PCV外（トーラス室）滞留水ろ過物ろ紙 3u-TORUS-X-2019 X=1, 2 | 【ICP-MS（水,硝酸）】Li, B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sr, Sn, Sb, Ba, Ce, Uを検出。Mo, Te, Agなどの蒸発性FP成分は未検出 【ICP-MS（王水+フッ酸）】235U/238Uは約0.017 【放射能分析】 γで134Cs, 137Csを検出。αは未検出 【SEM/WDX】Uと同一部位にPu検出、別部位にZr検出。U粒子周囲にFe, Cr, Ni検出 【SEM/EDX】U濃縮箇所未検出。 | サンプル中のUは燃料由来と判定。また，蒸発性FP成分がほとんど検出されておらず，FP成分は冷却水中に溶出した可能性、あるいは，高温過程で蒸発性FPがほとんど残留していない炉心物質が由来となっている可能性を示唆。 SEM/WDXによる定性的な分析結果となるが，U粒子はZr, Fe, Crをほとんど含んでいないため，気体から凝集した粒子（Type-II）である可能性。 | 特筆すべき関心事項なし | 有 ・3u滞留水
追加分析に係る関心事項（3号機）（1/1）
2019年度
2018～19年度
返却候補