## Slide 1
R4年度の分析計画（案）
R4年度主目的
分析サンプルと関心事項
過年度サンプルの選定候補
2022.08.25 分析TF
関係者外秘

## Slide 2
R4年度の主目的
関係者外秘
【燃料デブリの形成過程の検討】
着目する粒子の形成条件（材料、到達温度、雰囲気）を推定し、場所ごとの形成条件の相違や共通点等の特徴を整理し、特定の領域に対する燃料デブリの形成過程を検討するためのデータを取得する。
【将来的な燃料デブリ分析に向けた課題への対応】（上記２目的と連動）
粒子内部の（金属／酸化物の判定を含む）組成・結晶構造評価の高精度化（TEM分析）
含有元素の同定過程の明確化（EDX，WDX分析）
定量分析値の不確かさとその評価過程の明確化（化学分析）
【現場情報、汚染状況の把握】
サンプル中の主要構成成分、主要放射性核種、構成相を把握する。

## Slide 3
分析の着眼点【燃料デブリの形成過程の検討】
関係者外秘
堆積物・付着物（スミア含む）サンプル共通
  構造材や建屋材由来の破片や粉末に、着目元素を含む微粒子や微小領域（まとめて「着目領域」という）が付着・混入している。 ⇒ 着目領域の探索・検出と詳細分析が重要。
  粒子の生成条件の検討に資すると期待される着目元素を前広に設定し（下表参照）、検出できた着目領域での元素の同伴関係の確認、及び詳細分析対象を選定する。
着目元素 | 着目相 | 期待される情報
Zr | Fe(Cr,Ni) – Zr系の金属間化合物またはその酸化物、Zr(O)/ZrO2 | SUS-Zryの反応条件（到達温度） Zryの酸化条件（雰囲気）
Mo | Cs-Mo複合酸化物、MoO2/MoO3 | Mo放出時の条件（到達温度、雰囲気）
Cs | Si-Cs酸化物（非晶質または定比化合物） Fe-Cs複合酸化物 | Cs放出時の条件（到達温度、雰囲気）
Ag，Te，Sb，Sn | 合金、酸化物、Te化物、Se化物 | 中揮発性FPの放出過程（到達温度、雰囲気）
U（従前） | (U,Zr)O2、及び周辺のFe-Cr-Ni酸化物（FeO, Fe2O3, Cr2O3, NiO） | UO2、Zry、SUS間の反応過程（到達温度、雰囲気）
FE-SEM/WDX 着目元素の他元素との同伴関係の把握
FE-SEM/EDX 同上（探索する元素の種類は上記WDXよりも前広に設定）、TEM分析対象の選定
TEM/STEM-EDX 粒子内部の構成相の詳細分析
ICP-MS、放射線分析 着目元素の同位体比の測定（照射由来か否かの判定）
表 主な着目元素（案）
分析項目と用途

## Slide 4
分析の着眼点【現場情報、汚染状況の把握】
関係者外秘
U, Zr, Fe, Cr, Ni（炉心内主要材料），Mo（FP，構造材，グリス：酸還元鋭敏元素），
B（中性子吸収材），Cs，Ag，Te，Sb（FP：粒子探索での着目元素），
Pu，Am（α線放出核種）
元素・核種の簡易同定（定性分析）
定量分析対象元素（案）
堆積物・付着物（スミア含む）サンプル共通
  サンプルの巨視的な特徴（主要構成元素・主要放射性核種の内訳とそれらの含有率）及び炉心成分の混入程度の把握が目的であり、定量分析が重要。
分析項目と用途
ICP-MS、放射線分析
サンプル重量及び放射能への寄与の大きい元素・核種の把握（上記以外の定量分析対象元素の選定）

## Slide 5
R4年度の分析サンプル
(1) R4年度輸送分（1回目）
3号機 RHR系（A）残水（RHR熱交換器）
1号機 格納容器内部調査採取サンプル（水中ROV-E）
2号機 X-53ペネコア
(2) R4年度輸送分（2回目）
(3) 過年度に輸送したサンプル（案）
2号機 シールドプラグ穿孔部ダスト
1号機 SGTS室調査スミア
2号機 SGTS室調査スミア
3号機 RHR系（A）残水（RHR配管）
2号機 TIP配管内閉塞物（2u-TIP）
高線量であり、放射性微粒子を含んでいる可能性。
関係者外秘
サンプルの採取箇所や線量の情報から、PCV内での反応生成物を含むことが期待されるサンプルを選定。
2号機 オペフロFHM操作室※調査スミア
※FHM操作室：燃料取扱機操作室
X-6ペネに隣接しており、事故進展途中のPCV内汚染が付着している可能性。
高線量であり、放射性微粒子を含んでいる可能性。
水素が滞留しており、事故由来の物質が含まれる可能性。（ろ過後の固形成分が対象）
囲われた空間内にあり、事故当時の状況がある程度保存されている可能性。
1号機 格納容器底部堆積物（1u-PCV）
炉内物質を含んでいる可能性。
検討中
次頁（p.6～8）参照。

## Slide 6
(3) 過年度に輸送したサンプル(案)
2号機 TIP配管内閉塞物（2u-TIP）
Fe、Zrが共存する領域を対象にできないか？
TEM分析が中心
SUS-Zry由来の物質（その酸化物含む）を含んでいる可能性あり。
Fe，Cr，Ni，Zrの酸化形態⇒雰囲気の推定
Fe，Cr，Ni，Zrの同伴関係と組成⇒到達温度の推定
関係者外秘

## Slide 7
(3) 過年度に輸送したサンプル(案)
1号機 格納容器底部堆積物（1u-PCV）
TEM分析が中心
改良された手法（極薄膜化、ゼータ因子法、複数方位）により、Zr-rich領域の構成相について、従来よりも精度の高いデータを拡充。
2018年度
領域15
2020年度（ほぼ同一部位を再研磨）
U
Zr
再分析では、Zr(O)は確認されず。
領域25（追加TEM分析案）
着目領域25のSEM/EDX
関係者外秘

## Slide 8
(3) 過年度に輸送したサンプル(案)
1号機 格納容器底部堆積物（1u-PCV）
SEMの追加探索（R4年度輸送分の関心事項に応じて）
王水・フッ酸による化学分析結果
U含有領域のSEM/EDS点分析の三元素表示
王水・フッ酸溶解後の化学分析（NFD）では、 U : Zr ～ 1 : 5（mol比）。この他、Mo、Sn、Sbなど、酸化還元鋭敏元素も検出。
硝酸溶解後の化学分析（AGF）では、Moが天然と異なる同位体比であることを示唆。
Zr、Mo、Sn、Sbに着目した追加探索。
関係者外秘

## Slide 9
サンプル | IP | SEM/WDX | SEM/EDX※ | TEM※ | ICP-MS | 放射線
(1) R4年度輸送分（1回目） |  |  |  |  |  | 
2号機 X-53ペネコア | x | x | 候補 | 候補 | x | x
2号機 シールドプラグ穿孔部ダスト | x | x | 候補 | 候補 | x | x
1号機 SGTS室調査スミア | x | x | 候補 | 候補 | x | x
2号機 SGTS室調査スミア | x | x | 候補 | 候補 | x | x
3号機 RHR系（A）残水（RHR熱交換器） （ろ過物が対象） | x | x | － | － |  | 
3号機 RHR系（A）残水（RHR配管） （ろ過物が対象） | x | x | － | － |  | 
2号機 オペフロFHM操作室※調査スミア（検討中） |  |  |  |  |  | 
(2) R4年度輸送分（2回目） |  |  |  |  |  | 
1号機 格納容器内部調査採取サンプル（水中ROV-E） |  |  |  |  |  | 
(3) 過年度に輸送したサンプル |  |  |  |  |  | 
1号機 格納容器底部堆積物（1u-PCV） | － | － | 候補 | x | － | －
2号機 TIP配管内閉塞物（2u-TIP） | － | － | － | x | － | －
※R3年度と同等の分析点数を想定。 SEM/EDX：3試料 TEM：5領域
分析項目（案）
－ : 対象外 x : 分析項目 候補 : 絞込みが必要 空欄 : 検討中
関係者外秘