## Slide 1: 福島第一原子力発電所から採取された試料の固体性状及び組成分析 - 進捗状況速報 – (光顕観察及びSEM観察結果) 二研-X23096 2023年11月30日
NDC技術資料：クラスＢ
第6回進捗等確認会議 資料-3

## Slide 2: 目次
まえがき
試料の固液分離操作
光学顕微鏡観察
SEM-EDS分析
今後の予定

## Slide 3: １．まえがき
燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発（デブリ分析技術開発）の事業において、本年度は1F汚染物試料の分析を計画している。 本資料は、当社施設に受け入れた1F汚染物試料の光学顕微鏡観察及びSEM-EDS分析結果に関する速報について纏めたものである。
（本資料に記載事項は評価中のものであり、今後の分析結果・評価結果により内容を変更する場合があります）
本資料は当社及び（または）協力会社の商業機密を含んでおりますので、本提出（貸与）目的以外に使用されることは、御遠慮下さい。
また、当社の同意なく本資料の全部または一部を第三者に公開、開示されることのないように願います。

## Slide 4: ２．試料調整①：固液分離操作－１
固液分離操作
試料容器に純水を添加後、超音波洗浄を実施
洗浄液を吸引ろ過
①～②を数回実施（洗浄液が透明になるまで）
ろ過残渣を超純水にて洗浄
ろ過残渣を回収（ろ液・洗浄液は保管）
試料容器
超純水
超音波洗浄
吸引ろ過
洗浄
超純水
ろ液
残渣
残渣回収
洗浄液
保管
1PCV2301BF | 1PCV2302BF | 1PCV2303BF | 1PCV2304BF

## Slide 5: ２．試料調整①：固液分離操作－２
放射能分布測定
試料の95%以上は、ろ過残渣とろ液とで回収
β・γ共に９割以上がろ過残渣に分布
試料 | 放射線 | 単位 | ろ過残渣 | ろ液 | ろ過機器 | 試料容器
 |  |  |  |  | （使用後） | （空）
1PCV2301B | β | k/min | 22.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3
 |  | ％ | 93.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1
 | γ | μSv/hr | 8.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0
 |  | ％ | 86.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0
1PCV2302B | β | k/min | 32.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1
 |  | ％ | 97.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4
 | γ | μSv/hr | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | ％ | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
1PCV2303B | β | k/min | 19.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3
 |  | ％ | 96.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3
 | γ | μSv/hr | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | ％ | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
1PCV2304B | β | k/min | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1
 |  | ％ | 94.0 | 1.8 | 2.7 | 1.4
 | γ | μSv/hr | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | ％ | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
放射能測定結果は形状補正は行っていない値 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: ２．試料調整②：試料分割
フィルタ試料の切断
フィルタ試料は化学分析用、XRD用及び光顕・SEM-EDS用の３試料に分割
ペデスタル開口部近傍（S２・S３）の採取試料はβ／γ比が高く、且つ分割試料間の差異が大きい。
試料 （採取位置） | 放射線 | 単位 | 全体 |  | 化学分析 |  | XRD |  | 光顕・SEM-EDS | 
 |  |  | F |  | F１ |  | F２ |  | F３ | 
1PCV2301B （S１） | β | k/min | 22.4 |  | 5.5 |  | 7.6 |  | 9.3 | 
 | γ | μSv/hr | 8.2 |  | 1.5 |  | 2.8 |  | 4.0 | 
 | β／γ | － | 2.7 |  | 3.7 |  | 2.7 |  | 2.3 | 
1PCV2302B （S２) | β | k/min | 32.4 |  | 6.9 |  | 9.5 |  | 16.0 | 
 | γ | μSv/hr | 5.2 |  | 1.7 |  | 1.0 |  | 2.5 | 
 | β／γ | － | 6.2 |  | 4.1 |  | 9.8 |  | 6.3 | 
1PCV2303B （S３) | β | k/min | 19.7 |  | 3.5 |  | 3.7 |  | 12.6 | 
 | γ | μSv/hr | 3.9 |  | 1.1 |  | 1.0 |  | 1.9 | 
 | β／γ | － | 5.0 |  | 3.2 |  | 3.8 |  | 6.7 | 
1PCV2304B （S４) | β | k/min | 7.7 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 4.6 | 
 | Γ | μSv/hr | 4.2 |  | 1.1 |  | 0.8 |  | 2.3 | 
 | β／γ | － | 1.9 |  | 1.6 |  | 1.9 |  | 2.0 | 
放射能測定結果は形状補正は行っていない値 1PCV2304B試料はフィルタ分割前に試料粒子の分散を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: ２．試料調整③：粉末試料採取（光顕・SEM-EDS用）
フィルタからの粉末試料の採取
フィルタ上のろ過残渣（粉末試料）を掻き取り採取
燃料成分の観察を期待し、採取位置がペデスタル開口部に近く、且つβ／γ比の高い1PCV2303B（採取位置：S3）から優先実施。
 |  | 粉末試料
分割フィルタ |  | 掻き取り後フィルタ
※掻き取り後フィルタは後日測定予定

## Slide 8
粉末試料を用いた観察試料の調製
粉末試料(1PCV2303BR3)をCテープを貼った試料台に塗布
粉末試料を攪拌後に３試料を分取し、その内 β／γ比が最も高い試料を観察
観察は無処理状態で実施（SEM-EDSは低真空モードにて測定）
２．試料調整④：観察試料作製（光顕・SEM-EDS用）
光顕／SEM-EDS用粉末試料 |  | 観察試料の外観(試料②)
試料 | ① | ② | ③
β(k/min) | 4.52 | 9.03 | 6.43
γ（μSv/hr） | 0.49 | 0.77 | 0.73
β／γ | 9.2 | 11.7 | 8.8
Al試料台
Au板
Cテープ
Cテープ
粉末試料
Notes: 3試料A,B,Cの採取後もバイアル瓶の残試料は目視ではほとんど変化無し、感覚的には1～2割採取。採取後もCテープ余剰分はタップして除くためCテープにくっついている量に関しては不明確。

## Slide 9
試料マウント部下部 |  | 
全体は赤黄褐色であるが、部分的には白色の部分が観察される。
微粒子が集まった塊で構成され、大きいものは数100μm程度となる。
※青白い光点は粒子ではなくCテープの凹凸が反射したもの
３．光学顕微鏡観察（1PCV2303BR3）
1㎜
Notes: 確認される塊はろ過時から乾燥にかけて生成したものが大部分と思われる

## Slide 10
測定試料：1PCV2303BR3
測定位置：A)泥状物上の光点近傍 B)粒状物
４．SEM-EDS測定①：測定位置－１
 |  |  |  | 測定位置A
 |  |  |  | 測定位置B
1㎜
1㎜
※SEM観察時には電子ビームによる加熱でCテープの伸縮が生じるために、光顕像と電子像とは若干形状が変化する

## Slide 11
 |  |  |  | 測定位置C
 |  |  |  | 測定位置D
測定試料：1PCV2303BR3
測定位置：C)針状物近傍 D)輝度の高い泥状物
４．SEM-EDS測定①：測定位置－２
1㎜
1㎜
※SEM観察時には電子ビームによる加熱でCテープの伸縮が生じるために、光顕像と電子像とは若干形状が変化する

## Slide 12
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置A：泥状物上の光点近傍）
概要：鉄及び酸素が主要成分として検出される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素も検出される。
U及びZrは検出されるが、濃度は低い。
他にはCo、Ni、Zn及びPbが比較的多く検出される（0.1at%オーダ）。
４．SEM－EDS測定②：測定位置A－１
測定位置電子像 | X線スペクトル（全体） | 
X線スペクトル（0~10keV） | X線スペクトル（10~20keV） | EDSマッピング定量分析結果

## Slide 13
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置A：泥状物上の光点近傍）
概要：鉄を主体とした酸化物で構成される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素が同位置に偏在する。
光点ではUの偏在が観察されるが、Zrの偏在とは一致しない。
この他にZn、Ti、Pbの偏在が観察されるが、偏在位置は各元素で異なる。
４．SEM－EDS測定②：測定位置A－2
20μm
BSE | C | N | O | Na
Mg | Al | Si | P | S
Cl | K | Ca | Ti | 

## Slide 14
４．SEM－EDS測定②：測定位置A－3
20μm
BSE | Cr | Mn | Fe | Co
Ni | Cu | Zn | Sr | Zr
Nb | Mo | Sn | Cs | Tb
Tm | Pb | U |  | 

## Slide 15
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置B：粒状物）
概要：鉄及び酸素が主要成分として検出される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素も検出される。
U及びZrは検出されるが、濃度は低い。
他にはMn,Co,Ni,Zn及びPbが比較的多く検出される（0.1at%オーダ）。
４．SEM－EDS測定③：測定位置B－１
測定位置電子像 | X線スペクトル（全体） | 
X線スペクトル（0~10keV） | X線スペクトル（10~20keV） | EDSマッピング定量分析結果

## Slide 16
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置Ｂ：粒状物）
概要：鉄を主体とした酸化物で構成される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素が同位置に偏在する。
Uの偏在が観察されるが、Zrの偏在とは一致しない。
この他にZnとPbの偏在が同位置に観察される。
４．SEM－EDS測定③：測定位置B－2
20μm
BSE | C | N | O | Na
Mg | Al | Si | P | S
Cl | K | Ca | Ti | 

## Slide 17
４．SEM－EDS測定③：測定位置B－3
BSE | Cr | Mn | Fe | Co
Ni | Cu | Zn | Sr | Zr
Nb | Mo | Sn | Cs | Tb
Tm | Pb | U |  | 
20μm

## Slide 18
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置C：針状物近傍）
概要：鉄及び酸素が主要成分として検出される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素も検出される。
U及びZrは検出されるが、濃度は低い。。
他にはCo、Ni、Zn及びPbが比較的多く検出される（0.1at%オーダ）。
４．SEM－EDS測定④：測定位置C－１
測定位置電子像 | X線スペクトル（全体） | 
X線スペクトル（0~10keV） | X線スペクトル（10~20keV） | EDSマッピング定量分析結果

## Slide 19
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置C：針状物近傍）
概要：鉄を主体とした酸化物で構成される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素が同位置に偏在する。また、針状物ではCaも多く観察される。
Uの偏在が観察され、同位置ではZrの偏在が観察された。但し、ZrはUとではなくCu及びZnと偏在する箇所も観察される。
この他にCr及びNiの偏在が観察される（偏在位置は異なる）。
４．SEM－EDS測定④：測定位置C－2
20μm
BSE | C | N | O | Na
Mg | Al | Si | P | S
Cl | K | Ca | Ti | 

## Slide 20
４．SEM－EDS測定④：測定位置C－3
BSE | Cr | Mn | Fe | Co
Ni | Cu | Zn | Sr | Zr
Nb | Mo | Sn | Cs | Tb
Tm | Pb | U |  | 
20μm

## Slide 21
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置D：輝度の高い泥状物）
概要：鉄及び酸素が主要成分として検出される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素も検出される。
U及びZrは検出されるが、濃度は低い。。
他にはCo、Ni、Zn及びPbが比較的多く検出される（0.1at%オーダ）。
４．SEM－EDS測定⑤：測定位置D－１
測定位置電子像 | X線スペクトル（全体） | 
X線スペクトル（0~10keV） | X線スペクトル（10~20keV） | EDSマッピング定量分析結果

## Slide 22
測定試料：1PCV2303BR3（測定位置D：輝度の高い泥状物）
概要：鉄を主体とした酸化物で構成される。
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素が同位置に偏在する。
Uの偏在が観察されるが、Zrの偏在は観察されない。
４．SEM－EDS測定④：測定位置D－2
20μm
BSE | C | N | O | Na
Mg | Al | Si | P | S
Cl | K | Ca | Ti | 

## Slide 23
４．SEM－EDS測定⑤：測定位置D－3
BSE | Cr | Mn | Fe | Co
Ni | Cu | Zn | Sr | Zr
Nb | Mo | Sn | Cs | Tb
Tm | Pb | U |  | 
20μm

## Slide 24: ５．まとめ
光顕観察
赤黄褐色の微粒子で構成
SEM-EDS測定
Feの酸化物が主要成分
Si、Mg、Al等のセメント構成成分と想定される元素を同位置にて検出。
塊状と針状物の２種類があり、針状物ではCaが多く偏在。
UとZrを微量に検出
UとZrは同位置または異なる位置に偏在。
ZnとPbの偏在を観察
各元素は異なる位置に偏在、

## Slide 25: ６．今後の予定
光顕観察
引き続き、観察を実施（ペデスタル開口部近傍試料を優先）
1PCV2302BR3→1PCV2301BR3→1PCV2304BR3
SEM-EDS測定
1PCV2303BR3試料の高倍率測定、点分析
引き続き、測定を実施（ペデスタル開口部近傍試料を優先）
1PCV2302BR3→1PCV2301BR3→1PCV2304BR3
XRD測定
現在、装置の整備中
引き続き、測定を実施（ペデスタル開口部近傍試料を優先）
1PCV2303BR3→1PCV2302BR3→1PCV2301BR3→1PCV2304BR3
化学分析
現在、試料溶解装置の整備中
引き続き、試料の溶解を実施（ペデスタル開口部近傍試料を優先）
1PCV2303BR3→1PCV2302BR3→1PCV2301BR3→1PCV2304BR3